40CrNiMoA锻件-机械性能-化学成分-40CrNiMoA锻件百科
40CrNiMoA                                 中国锻件网推荐
材料名称：合金结构钢
牌号：40CrNiMoA
标准：GB/T 3077-1988

●化学成份：
碳 C ：0.37～0.44
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.50～0.80
硫 S ：允许残余含量≤0.025
磷 P ：允许残余含量≤0.025
铬 Cr：0.60～0.90
镍 Ni：1.25～1.65
铜 Cu：允许残余含量≤0.025
钼 Mo：0.15～0.25

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥980(100)
屈服强度 σs (MPa)：≥835(85)
伸长率 δ5 (％)：≥12
断面收缩率 ψ (％)：≥55
冲击功 Akv (J)：≥78
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥98(10)
硬度 ：≤269HB
试样尺寸：试样毛坯尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火850℃,油冷;回火600℃,水冷、油冷。

●交货状态：以热处理（正火、退火或高温回火）或不热处理状态交货，交货状态应在合同中注明。
[image: image1.jpg]s;"4$7=|=l§l'f‘$“1¢w.l

www.duanzaochina.com




